通质监〔2022〕3号

关于2021年下半年南通市预拌混凝土生产企业飞行检查情况的通报

各有关单位：

为进一步加强我市预拌混凝土生产企业质量管理，提升工程品质，促进预拌混凝土行业健康有序发展，根据年度工作计划安排，我站于2021年12月组织开展了2021年下半年南通市预拌混凝土生产企业飞行检查，现将检查情况通报如下：

- 基本情况

目前在我站办理建筑材料、构配件登记证明的预拌混凝土生产企业有37家，其中上半年飞行检查被通报表扬的3家企业及处于停产状态的3家企业暂不检查，上半年飞行检查存在问题较多的2家企业及下半年新登记的2家企业必查，其余27家企业随机抽取14家进行检查，检查数占全市正式投产预拌混凝土生产企业数的53%。检查采取“四不两直”的飞行检查模式，对各预拌混凝土生产企业管理人员在岗履职情况、原材料质量控制、试验室检验能力、生产质量管控等方面进行检查，检查专家从南通市建材行业专家库中抽取，被查企业抽取由建材行业专家见证抽取。

本次飞行检查共发出整改通知书18份，多数预拌混凝土生产企业组织机构健全，质量保证体系完善，能够按照《南通市预拌混凝土企业试验室质量管理要点》配备相应的管理人员，试验环境满足检测工作开展要求，原材料与混凝土质量控制基本满足要求，预拌混凝土质量控制状况总体处于受控状态。

二、存在主要问题

（一）人员管理方面。部分企业对前期查出的问题整改落实不到位，未形成长效管理机制，关键岗位管理人员不在岗，试验人员在岗但履职能力不足，试验人员技术档案资料不齐全，无试验室主任的任命文件，无试验人员的履历表，缺少试验人员三个月内的养老保险证明等问题仍然存在。

- （二）试验环境、仪器设备管理方面。存在试验环境不符合规范要求，常规检测仪器配备不全，仪器设备使用、操作不规范的现象。如：个别企业混凝土力学试验室无温控措施，混凝土标准养护条件不符合要求；个别企业恒温水浴锅未校准，搅拌楼无检定证书；多数企业比表面积仪使用环境不符合要求，水泥试件成型试验室的相对湿度应不低于50%，而水泥比表面积测定仪所处环境相对湿度不大于50%，两者所需环境湿度条件相悖，不适合将比表面积测定仪放置在水泥成型试验室相同环境内，而目前大部分企业试验室都是将比表面积仪直接放置于水泥试验室里。

（三）原材料质量管控方面。部分企业原材料进场台账记录不及时，试验检测不规范、未按批量进行检测，原材进场检测参数不全，检测结果记录不符合要求。如：南通铁跃建材科技有限公司，砂、石检测批次不足，且石子针片状含量、压碎值未检，机制砂石粉含量、压碎值未检测。少数企业使用的机制砂石粉含量超标；个别企业违规使用粉细砂，如：南通久拓混凝土有限公司，现场实际生产使用粉细砂，经检测含泥量超标。

- （四）生产质量管控方面。部分企业质量管理体系文件不全，未严格按照规范要求进行生产质量管控。如：冬季生产未及时进行冬季配合比验证，原材变化未及时进行生产配合比验证，生产料仓无标识、原材堆放混乱等。

- 三、检查结果

（一）南通固盛混凝土有限公司、南通大明混凝土有限公司、南通宇部混凝土有限公司、南通盛源混凝土有限公司检查情况较好，予以通报表扬。

（二）南通铁跃混凝土有限公司、南通久拓混凝土有限公司存在问题较多、较突出，对这2家企业进行约谈，采用该公司预拌混凝土的工程项目，建设、施工、监理单位要加大进场检查检测力度，确保工程质量。

四、下一步工作要求

（一）此次被检查企业，要针对此次检查中暴露的问题，认真分析原因，及时整改落实、举一反三，杜绝类似情况的再次发生。

（二）各预拌混凝土生产企业要严格落实《关于进一步加强市区房屋建筑工程混凝土结构施工质量管理工作的通知》（通住建质〔2020〕178号）、《关于混凝土中禁止使用粉细砂的通知》（通质监〔2021〕29号）及相关规范、标准要求，健全质量管理制度，完善质量保证体系，提高试验人员素质，加强预拌混凝土质量的全过程控制。各企业要对试验员进行岗位练兵，提升检测能力，杜绝虚假检测。

（三）我站将对本次检查中存在问题较多的企业列为重点监管对象，对整改落实不力、原材料检测不规范、试验室主任长期不在岗的企业，将进一步加大检查力度，强化事中事后监管。

附件：预拌混凝土生产企业检查情况汇总表

南通市建设工程质量监督站

2022年2月18日

附件：

预拌混凝土生产企业检查情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 存在主要问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通固盛建材有限公司 | 1.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 2.外加剂含固量检测不规范。 | 92 |
| 2 | 南通大明混凝土有限公司 | 1.人员技术档案资料不全； 2.机制砂密度未检； 3.原材料变化后未重新设计、验证砼配合比。 | 91 |
| 3 | 南通盛源混凝土有限公司 | 1.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 2.粉煤灰烧失量未检；水泥安定性未判定； 3.出厂报告中未明确水泥品种，厂家。 | 91 |
| 4 | 南通宇部混凝土有限公司 | 1.比表面积测试仪使用记录不全； 2.水泥未逐批留样（个别批次仅留一份样品）； 3.水浴锅校准温度不符合试验要求。 | 90 |
| 5 | 南通加泰混凝土有限公司 | 1.石子密度未检，砂筛分留样不全； 2.外加剂砼性能检测频次不足； 3.砼氯离子含量检测不全，砼强度有统计无分析，出厂配合比未及时归档。 | 89 |
| 6 | 南通明新建筑材料科技有限公司 | 1.比表面积仪使用环境无温湿度记录； 2.砂氯离子检测不规范，石子含水率未检；细砂未留置筛分样； 3.水泥标准养护箱校准证书中指标不符合标准要求； 4.砼力学性能室无温控措施。 | 88 |
| 7 | 南通锦源商品砼有限公司 | 1.水泥检测人员对试验不熟练； 2.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 3.外加剂、粉煤灰检测不规范； 4.出厂检验记录中坍落度检验批次不足，部分砼强度数据未自动存储。 | 87 |
| 8 | 南通常盛混凝土有限公司 | 1.人员信息确认表未及时更新； 2.水泥、机制砂检测不规范，水泥试件编号不全，砂筛分留样不全且无标识； 3.出厂检验取样频次偏少； 4.砼力学试验室无温控措施。 | 86 |
| 9 | 南通威名混凝土有限公司 | 1.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 2.砂压碎值检测不规范；砂留样2个月的样品不全，砼膨胀率未检； 3.冬季配合比C15-C25未验证，汇总表中未明确各材料规格、品种； 4.砼力学试验室无温控措施。 | 85 |
| 10 | 南通泰盛混凝土有限公司 | 1.人员技术档案资料不全，试验室主任签名均为扫描机打； 2.机制砂压碎值未检，亚甲蓝溶液过期，外加剂检测不规范； 3.砼破型试件未留置三天； 4.砼配合比中未体现细砂用量；强度统计分析无针对性； 5.比表面积仪使用环境不符合规范要求。 | 85 |
| 11 | 南通信昌混凝土有限公司 | 1.人员技术档案不全，水泥试验人员操作不熟练； 2.机制砂压碎值未检，筛分留样不全； 3.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 4.砼标准养护条件不满足规范要求； 5.仪器设备未一机一档，无搅拌楼检定证书。 | 83 |
| 12 | 南通合隆新型建材有限公司 | 1.试验人员现场操作不熟练； 2.比表面积仪使用环境不满足规范要求，砼力学试验室无温控要求； 3.砂压碎值未检，AgNO3无标定记录； 4.砼标养室温湿度不满足规范要求； 5.料场无明显标识。 | 82 |
| 13 | 南通中威市政配套有限公司 | 1.人员技术档案资料不齐全，人员信息确认表未及时更新，现场操作不熟练； 2.砂、石台账混乱，砂氯离子检验批次不足，外加剂未见型检报告； 3.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 4.未见砂压碎值仪，搅拌楼有校准无检定证书，水浴锅未校准； 5.配合比调整记录不规范。 | 81 |
| 14 | 南通金鼎商品混凝土有限公司 | 1.人员技术档案资料不齐全，人员信息确认表未更新，现场操作不熟练； 2.砂、石表观密度未检，砼外加剂砼性能未检；膨胀剂无台账、试验设备； 3.砼强度有统计无分析，砼配合比调整记录不规范； 4.未建立一机一档，恒温水浴锅未校准，搅拌楼未自检； 5.比表面积仪使用环境不满足规范要求，砼力学试验室无温控措施。 | 81 |
| 15 | 南通宏祥商品混凝土有限公司 | 1.砂筛分试验复测与原始记录出入较大； 2.水泥比表面积试验环境不满足规范要求； 3.水泥强度试验数据未自动存储，水泥试件编号信息不完整；石子压碎值指标未检； 4.标准更新不及时，无出厂配合比存档，配合比调整不规范； 5.搅拌楼无检定证书，砼力学试验室无温控措施。 | 80 |
| 16 | 南通裕港混凝土有限公司 | 1.人员技术档案资料不齐全；水泥检测人员操作不熟练； 2.比表面积仪使用环境不满足规范要求，砼力学室无温控措施； 3.水泥试件标识不全；养护室试件与记录不符，破型试块未留置三天； 4.砼配合比调整记录不规范，更换外加剂后未及时验证； 5.料仓无明显标识。 | 80 |
| 17 | 南通铁跃建材科技有限公司 | 1.人员技术档案资料不齐全，现场操作不熟练； 2.水泥部分数据未自动存储；砂、石检验批次不足；砂石粉含量、压碎值未检，石子的针片状、压碎值未检； 3.原材料未按要求留样，水泥安定性试件无标识，砂筛分试样留样不足； 4.砼配合比验证不及时，调整不规范，部分未签字确认； 5.比表面积仪使用环境不符合规范要求，砼标准养护室不满足规范要求，搅拌楼无检定证书； 6.砂、石料仓无明显标识。 | 77 |
| 18 | 南通久拓混凝土有限公司 | 1.试验室主任不在岗，人员信息确认表未及时更新； 2.砂、石检验批次不足，砂、外加剂、膨胀剂检验不规范； 3.比表面积仪使用环境不满足规范要求； 4.搅拌楼无有效期内检定报告，9月份后无自检记录； 5.违规使用粉细砂；砼配合比验证不及时，调整不规范。 6.砼力学性能试验环境不满足规范要求； 7.料仓无明显标识，骨料堆场未硬化。 | 70 |